«Пожарная безопасность нефтехимических предприятий»

Предыдущий доклад ознакомил вас с основными направлениями деятельности НПП «Спецматериалы» в области производства огнезащитных материалов. Мое сообщение будет посвящено разработкам и рекомендациям, касающихся пожарной безопасности нефтегазо-химических предприятий, которые  должны вас заинтересовать как специалистов по данному вопросу.

Предприятие «Спецматериалы» имеет богатый  опыт работы в нефтегазовом комплексе Российской федерации. Одно из подразделений предприятия, «Спецматериалы - Ноябрьск» (Тюменская обл.), дислоцируется в центре нефтедобывающей отрасли  России и   ориентировано на решение технических задач по огнезащите объектов, в той или иной мере связанных добычей, хранением, переработкой  и транспортировкой газа и нефтепродуктов (СЛАЙД 1).

Априори пожарная опасность объектов нефтегазового комплекса и в России, и в Украине обусловлена следующими факторами (СЛАЙД 2):

сложность технологических линий;

значительное количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, твердых горючих материалов;

большое число резервуаров, емкостей, технологических аппаратов, в которых находятся пожароопасные продукты под высоким давлением и при высокой температуре, разветвленная сеть технологических трубопроводов;

высокая теплота сгорания  веществ и материалов.

Пожары и взрывы на объектах могут возникать при нарушении технологического режима, из-за неосторожного обращения с огнем, в результате допущенных нарушений при проектировании, строительстве, эксплуатации. Дополнительными факторами, влияющими на пожарную опасность объектов, является изношенность и старение значительной части технологического оборудования, снижение технологической и производственной дисциплины, недостаточность, как нормативной базы, так и финансовых ресурсов.

Общие принципы обеспечения  пожарной безопасности объектов должны быть едиными и  достигаются выполнением следующих решений и мероприятий (СЛАЙД 3):

противопожарные планировочные решения по генеральному плану
и размещению объекта;

объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений;

категорирование помещений и наружных установок по пожарной
и взрывопожарной опасности и классификация зон;

противопожарные технические решения по технологическому оборудованию;

противопожарные технические решения по электроснабжению
и электрооборудованию;

противопожарные технические решения по системам отопления
и вентиляции;

предотвращение взрывопожароопасных режимов (системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологического процесса);

обнаружение утечек горючих газов и/или паров.

Свое место в комплексе противопожарных мероприятий мы видим в обеспечении противопожарных технических решений,  направленных на:

повышение  показателей огнестойкости и пожарной безопасности

строительных конструкций и материалов;

обеспечение пожарной безопасности объектов путем применения огнезащитных материалов и  систем, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

В научно-исследовательском отделе  нашего предприятия работают в основном специалисты химики, 7 из них кандидаты наук. И мы, как никто другой, понимаем, какие специальные требования должны применяться к защитным материалам, рекомендованным для нефтегазового комплекса.

Одним из главных критериев огнезащиты химических и нефтехимических предприятий является ее универсальность. Другими словами – в процессе эксплуатации оборудования огнезащитное покрытие должно в полной мере обеспечивать коррозионную стойкость защищаемой поверхности, быть инертным к действию окружающей среды, а в момент возникновения пожара обеспечить максимальную пожарную безопасность объекта.

Поэтому из большого ассортимента выпускаемой продукции, в качестве самого надежного, атмосферо- и химически стойкого материала мы выбираем «Эндотерм ХТ-150»  - огнезащитный состав, срок эксплуатации и уникальные свойства которого проверены временем (СЛАЙД 4).

Кратко остановлюсь на физико-химических свойствах и преимуществах огнезащитного состава «Эндотерм ХТ-150».

Этот материал в своем составе содержит два основных компонента

- хлорсульфированный каучук и

- терморасширяющийся графит.

Первый из них, связующее ХСПЭ,  известно как один из самых химстойких и термостойких полимерных материалов, на основе которого при расцвете советской химической промышленности производились практически все антикоррозионные  лакокрасочные материалы спецназначения, устойчивые в агрессивных химических средах, в условиях  промзон и резкого перепада температур.  Следует также отметить, что покрытия на основе виниловых и хлорированых полиэфиров являются основными типами ЛКМ, применяемых для защиты нефтепромыслового оборудования.

Терморасширяющийся  графит, в свою очередь, является инертным наполнителем, который в условиях пожара образует прочный пенококсовый слой и обеспечивает огнезащитные свойства состава. Помимо этого основного предназначения графит, являясь прекрасным сорбентом  органических соединений, препятствует проникновению их на поверхность металлических конструкций, чем повышает антикоррозионные свойства покрытия. Чешуйчатая армирующая структура графита значительно усиливает маслостойкость огнезащитного материала.

Покрытие «Эндотерм ХТ-150» при воздействии высоких температур вспучивается и образует теплоизоляционный слой, предохраняющий конструкции от нагрева (СЛАЙД 5).

Срок эксплуатации покрытия «Эндотерм ХТ-150» определялся нами рядом независимых методов -  климатическими ускоренными  и натурными испытаниями.  Согласно первого метода, испытания проводились по ГОСТированным методикам и их результаты Вы видите на слайде (СЛАЙД 6). Но более корректными нам представляются натурные испытания.

В этом случае  образцы – коробчатые конструкции с покрытием «Эндотерм ХТ-150» - хранятся в условиях эксплуатации, а именно

- в атмосферных условиях под навесом и без него,

- на территории  химических производств в условиях открытой атмосферы,

(в нашем случае образцы были заложены на хранение на Ясиновском коксохимзаводе, Дзержинском фенольном и Донецком металлургическом заводах) .

Регулярно проводится внешний осмотр образцов и испытания на предел огнестойкости металлоконструкции.  По результатам этих испытаний (слайд) мы с полной ответственностью можем заявить, что срок эксплуатации покрытия «Эндотерм ХТ-150» составляет не менее 15 лет в условиях открытой атмосферы химического производства.

Здесь необходимо подчеркнуть, что наше предприятие на протяжении последних 10 лет пытается внедрить метод натурных испытаний в государственные стандарты по вопросам пожарной безопасности. Однако, в настоящее время наши чиновники предпочитают доверять данным зарубежных  производителей, которые, не моргнув глазом, гарантируют срок службы огнезащитного покрытия в атмосферных условиях  до 30 лет и с каждым годом эти сроки возрастают. К таким необоснованным обещаниям надо относиться с большой долей осторожности, особенно, если речь идет о таких стратегических объектах, какими являются взрывоопасные предприятия нефтехимии.

Для продления срока эксплуатации и усиления химстойкости покрытия мы настоятельно рекомендуем использовать комплексную антикоррозионную и огнезащитную систему «Эндотерм ХТ-150», которая представляет собой  три вида покрытий (СЛАЙД 7)

- Антикоррозионная грунтовка

- Огнезащитное покрытие «Эндотерм ХТ-150»

- Покрывной защитный слой

В качестве антикоррозионного и защитного покрытий рекомендуем использовать  лаки и эмали ХП или ХС  производства НПП Спецматериалы. Почему нашего производства? Изучение украинского рынка антикоррозионных материалов, проведенное нашими специалистами, дает неутешительные результаты.  Среди большого количества реализуемых материалов под марками ХС и ХП нам не удалось найти антикоррозионных красок, которые бы выпускались по бывшим ГОСТам. Как правило, это изобретения местных умельцев, которые выпускают продукцию по собственным техусловиям, а сама продукция по своим свойствам далека от совершенства и не отвечает главному критерию – стойкости к действию агрессивных химических сред.

По заказу Симферопольского отдела УкрНИИПБ                                                                                  нами была проведена большая поисково-исследовательская  работа  по подбору оптимальной огнезащитной системы для морских судов. На слайде (СЛАЙД 8) представлены основные результаты этих испытаний, из которых следует, что системы

- ХС – Эндотерм ХТ-150 – ХП,

- ХП – Эндотерм ХТ-150 – ХП,

- ХВ – Эндотерм ХТ-150 – ХВ

могут длительное время  эксплуатироваться при воздействии  морской воды без потери огнезащитных свойств и обеспечивать антикоррозионную защиту металлических поверхностей. Этот факт может быть использован при проектировании огнезащитных работ  на нефтедобывающем оборудовании, работающем в условиях морского климата.

Наряду с  предотвращением пожара в число основных задач огнезащиты входят и задачи, направленные на ослабление воздействия побочных эффектов и  экологических последствий  в огневых  условиях:  дымообразования, выделения газообразных токсичных веществ.

# Одной из характеристик пожарной безопасности огнезащитного покрытия, согласно ГОСТ 12.1.044-89, может служить коэффициент дымообразования.  В таблице  (СЛАЙД 9) приведены данные показателей дымообразования для огнезащитных покрытий разного типа.

Покрытие Heat chield FR-15  является активной составляющей комплексной огнезащиты Heat chield и аналогом широкого класса тонкослойных покрытий, действующим началом которых служат полифосфаты, многоатомные спирты и аминные газообразователи. Обильное дымовыделение, характерное для составов этой категории  переводит это покрытие в группу материалов с высокой дымообразующей способностью (Dm > 500 м2/кг)..  Состав "Эндотерм ХТ-150" относится к покрытиям на основе вспучивающегося графита и отличается более простым химическим составом, а, следовательно, и меньшим количеством выделяющихся токсичных продуктов горения.

Огнезащитное покрытие "Эндотерм 210104" - представитель толстослойных покрытий, которые изначально являют собой легкий теплозащитный материал, надежно и длительно изолирующий конструкцию от нагревания. При воздействии пожара на такие покрытие происходит лишь испарение кристаллогидратной воды, связанной с минеральными компонентами состава, и термическое разложение органических модифицирующих добавок, общее содержание которых не превышает 5%.

При выборе рациональных способов и средств огнезащиты элементов строительной конструкции и инженерных систем в  условиях нефтехимических предприятий следует учитывать не только традиционные требования, но и принимать во внимание особенности  поведения огнезащитного покрытия при комбинированных воздействиях типа «удар-взрыв-пожар» или «взрыв-пожар». В данном случае температура реального пожара будет значительно отличаться от той, при которой проводились сертификационные испытания того или иного покрытия.

По заказу Росатомэнерго, совместно с институтом Киевэнергопроект нами был проведен ряд испытаний по определению огнезащитных  свойств покрытий собственного производства, а также тех, которые занимают значительный сегмент огнезащитного рынка Украины. По специально разработанной методике ДОНСТ изучалось поведения покрытия в условиях воздействия пламени ацетиленовой горелки, температура которого близка к температуре взрыва генератора водорода реактора машзала АЭС (2000 оС). Как следует из данных, представленных на слайде (слайд10), только покрытия двух типов – «Эндотерм ХТ-150» и теплоизоляционная штукатурная смесь «Эндотерм 210104»– сохраняют свою целостность и предохраняют металл от достижения критической температуры разрушения (500 оС) в течение 2 и 5 мин соответственно. Этого времени достаточно для включения автоматических систем пожаротушения в условиях экстремальных ситуаций. Покрытия интумесцентного типа в этих условиях не вспучиваются, что приводит к полному выгоранию металла.

Покрытие «Эндотерм ХТ-150» существует уже более  20 лет, однако работы по его совершенствованию, приданию особых свойств при решении специально поставленных задач ведутся нашими исследователями постоянно.

К наиболее интересным разработкам следует отнести обеспечение полной адгезии покрытия к полимерным материалам, что позволяет его использовать для огнезащиты пенополиуретана, полимерных кровель и других синтетических материалов. Посмотрев маленький ролик, вы убедитесь, как изящно и просто решается задача горючести пенополиуретана и его аналогов, которые в последнее время широко применяются в строительной практике.

К усовершенствованиям огнезащитного покрытия «Эндотерм ХТ-150» следует отнести и его модификацию с целью полуения резиноподобного  материала. В таком состоянии покрытие имеет высокие эластичные свойства, повышенную прочность, минимальную склонность к деформациям – усадке или набуханию. Оно с успехом используется для огнезащиты конструкций сложной конфигурации, работающих в условиях вибрации и силовых нагрузок, и служит отличным огнезащитным материалом для резервуаров, котлов и цистерн. Более подробно на этом вопросе я остановлюсь ниже.

Решая конкретные технические задачи в области огнезащиты стратегических объектов, нами был разработан специальный состав «Эндотерм ХТ-150 для АЭС», который на протяжении многих лет  используется практически на всех атомных электростанциях Украины  и  на части АЭС РФ (слайд 11).

Продолжая тему  атомной энергетики, не могу не представить вам не имеющий аналогов  в мировой практике способ огнезащиты шпальных выкладок и деревянных конструкций в радиационно-загрязненной зоне объекта Укрытия Чернобыльской АЭС. Схематично это техническое решение представлено на слайде (слайд 12).

Области применения состава «Эндотерм ХТ-150» широки и многогранны. Здесь представлен короткий перечень только самых значительных объектов, где в то или иное время был использован этот состав (слайд 13)

Разговор о преимуществах огнезащиты «Эндотерм ХТ-150» можно продолжать бесконечно, но, помня тему нашего совещания я постараюсь ответить на вопрос, какие конкретные методы и способы огнезащиты мы можем рекомендовать применительно к объектам нефте-химического комплекса, учитывая всю его специфику и  повышенные нормативные требования.

На наш взгляд, все огнезащитные мероприятия в соответствии с зонированием сооружений нефтехимического комплекса по уровню пожаровзрывоопасности (слайд 14)

I зона – основные технологические установки системы сбора, подготовки и транспорта нефти, газа, конденсата и нефтепродуктов, расходные емкости  ЛВЖ и  ГЖ; малогабаритные блочные установки по переработке нефтяного газа.

II зона  –  установки    вспомогательного  технологического   и  нетехнологического назначения (сооружения тепло-, водо-, энергоснабжения, канализации, тушения пожара, узла связи, операторной, механической мастерской, бытовые и подсобные помещения).

III зона – сооружения резервуарного хранения пожароопасных продуктов основного технологического производства.

IV зона  - системы вентиляции.

V зона – кабельные эстакады и галереи, системы электроснабжения.

можно разделить на 4 условные групп касаемо объектов, для которых проблема оптимальной огнезащиты имеет особенно большое значение:
- строительные конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости (колонны, балки, ригели, плиты перекрытий, рамные конструкции);
- огнестойкие воздухо- и газоводы систем противодымной защиты зданий и сооружений;
- кабельные коммуникации различных типов (силовые, осветительные, контрольные) и кабельные проходки через огнестойкие строительные конструкции;
- резервуары с нефтепродуктами и сжиженными газами и другие элементы нефтегазодобывающего и нефтехимического комплекса.

Остановлюсь более подробно на методах и подходах огнезащиты относительно каждой группы объектов.

- Огнезащита металлических, деревянных и железобетонных конструкций с целью повышения их предела огнестойкости в соответствии с требованиями проектной  или иной нормативной документации.

В	 этом случае мы рекомендуем пользоваться всеми огнезащитными составами «Эндотерм» с учетом их предела огнестойкости и специфики применения (плакат – слайд 15).

Особое внимание здесь стоит обратить на огнезащитную обработку подземных хранилищ и складских помещений. Пожары в подземных сооружениях имеют свои особенности. Они характеризуются тепловыми потоками с плотностью до 100 МВт/м², ограниченной интенсивностью отвода тепла конвективными потоками и, как следствие, очень интенсивным возрастанием температуры в зоне горения до 1200 °С в течение первых пяти минут.

Одним из наиболее важных факторов в обеспечении пожарной безопасности помещений под землей является их устойчивость, как во время пожара, так и после его ликвидации. В первую очередь это достигается за счет повышения огнестойкости конструкций до требуемых пределов, которые могут составлять 180 минут и более, в зависимости от их функционального назначения.

Наиболее простым и экономически целесообразным способом защиты подземных сооружений  от пожара, является применение пассивной огнезащиты штукатурного типа «Эндотерм 210104». К неоспоримым преимуществам этого покрытия помимо высоких пределов огнестойкости,  следует отнести его дешевизну, а также супервысокую экологичность при нанесении, эксплуатации и, не дай бог, в условиях пожара.

2) Ко второму эшелону огнезащиты следует отнести огнезащитную обработку

воздуховодов и систем дымоудаления.

В этой части проблемы наше предприятие имеет богатый практический опыт, разработан целый ряд способов и методов  по огнезащите систем вентиляции (СЛАЙД 16):

- Легкий, экономичный и очень надежный при воздействии огня состав «Эндотерм 210104 для воздуховодов».  Покрытие сплошное, без стыков и температурных мостиков, повторяет форму защищаемой конструкции, предотвращает образование конденсата, выдерживает эксплуатационные вибрации и деформации воздуховодов, не содержит асбеста и других вредных для человека и окружающей среды компонентов.

- Устойчивое к действию агрессивных сред, а также к значительному перепаду температур и вибрационных воздействий  – рулонное покрытие «Эндотерм ХТ-150». К неоспоримым преимуществам этого способа огнезащиты следует отнести легкость монтажа, высокие эксплуатационные характеристики покрытия, длительный срок службы. Такая защита вентиляционных систем от огня, на наш взгляд, является более приемлемой и надежной с учетом специфики предприятий нефтехимии.

3) Традиционно «слабым звеном» промышленных предприятий в области противопожарной безопасности являются кабели различного назначения. Размещение кабелей в одном месте (в кабелепроводах или в распределительных коробках) в случае воспламенения может привести к серьезному ущербу при пожаре.

Использование пассивной пожарной защиты кабелей (наряду с системами автоматического пожаротушения) позволяет обеспечить более надежную противопожарную защиту. В качестве мер, предупреждающих возгорание, мы предлагаем (СЛАЙД 17):

-  нанесение на поверхность кабелей огнезащитного покрытия «Эдотерм ХТ-150»,

-  рулонного огнезащитного материала,

- установка огнепреградительных перегородок на основе теплоизоляционных огнезащитных плит в коробах ККБ, КП и кабельных лотках.

Остановлюсь более подробно на огнезащитных составах, которые предлагаются на огнезащитном украинском рынке для защиты кабельной продукции. Все они относятся к группе интумесцентных полифосфатных материалов и  обеспечивают  нераспространение горения пучков кабелей категории А (по ГОСТ 12176). Тонкослойные огнезащитные покрытия «Эндотерм 400202 и 170205» также с успехом повышают огнестойкие свойства кабельной продукции. Однако, мы настоятельно рекомендуем использовать для огнезащиты кабельной продукции составы на основе ХСПЭ и графита.

Приведу конкретный пример – этот случай задокументирован в Минатомэнерго Украины. На Ровенской АЭС для огнезащиты кабельного хозяйства были использованы «Эндотерм ХТ-150»  и «Фламмопласт» производства Германии. Во время испытания системы пожаротушения вода заполнила места пролегания кабелей. И в результате – два неприятных последствия. Краска «Фламмопласт» была полностью смыта с поверхности кабеля, тем самым, сведя к нулю все огнезащитные работы, которые, как известно, стоят недешево.  С другой стороны, попав в сточные воды, остатки огнезащитного состава привели в неисправность коллекторные и сточные сооружения и на станции создалась ситуация близкая к экстремальной.

В то время, как кабели, покрытые огнезащитным составом  «Эндотерм ХТ-150» оставались в неизменном целостном виде, а после просушки покрытие сохраняло свои огнезащитные свойства. Такое различие в поведении огнезащитных составов объясняется, прежде всего, тем, что «Эндотерм ХТ-150» имеет каучукообразную природу и большое сродство к полимерным поверхностям кабелей. Благодаря  эластичности при напряжениях (перегибах, закручиваниях) покрытие не образует трещин и разрывов, и  в совокупности  с водо- и химстойкими свойствами образует очень долговечную неразрушаемую под действием внешних факторов огнезащиту.

4) Именно эти свойства покрытия «Эндотерм ХТ-150» позволяют рекомендовать его к использованию для огнезащиты емкостей – резервуаров, цистерн, котлов, используемых для переработки, хранения и транспортировки  нефтехимической продукции.

Небольшая справка – Мариупольский завод «Азовмаш» по заказу Газпрома РФ производит огнезащищенные вагоны – цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов. В качестве пассивной огнезащиты производитель использует огнезащитный состав СГК-1 российского производства, который является очень близким аналогом состава «Эндотерм ХТ-150».  Применение СГК-1 для огнезащиты котлов железнодорожных цистерн согласовано с  ВНИИПО (г. Москва). В Украине же, с одной стороны,  цистерны для перевозки СУГ не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности. А с другой, в нашей стране отсутствуют методики и стандарты, по которым можно было бы испытать цистерны с огнезащитным покрытием с дальнейшей выдачей сертификата пожарной безопасности.

Тем не менее, на базе испытательного центра «Донстройтест» нами было проведено экспериментальное исследование тонкостенной оболочки котла железнодорожной цистерны с огнезащитным покрытием и без него в очаге пожара. На рис. (СЛАЙД 18) приведена зависимость температуры в модели оболочки котла от времени огневого воздействия. Эти данные позволяют сделать два важных вывода

- огнезащитное покрытие  значительно повышает предел огнестойкости

металлоконструкции;

- покрытие «Эндотерм ХТ-150» не уступает по параметрам огнезащитной эффективности покрытию СГК-1, которое в РФ разрешено для огнезащиты цистерн по перевозке сжиженных углеводородных газов.

В соответствии с «Нормами расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520»  (РФ) покрытие «Эндотерм ХТ-150» полностью соответствует требованиям (СЛАЙД 19):

- Температура окружающей среды        ± 50 оС

- Влажность окружающей среды           98 %

- Условия эксплуатации

(ГОСТ 15150-69)                                   У1 (УХЛ)

- Отсутствие усадочных трещин

- Стойкость к солнечной радиации и агрессивным средам

- Стойкость при вибрационных воздействиях

- Отсутствие выделения вредных веществ в зоне пожара

-  Снижение коэффициента вспучивания не более, чем  на 20% после 10 лет эксплуатации.

- Возможность применения «сухого» способа огнезащиты.

В разное время покрытие «Эндотерм ХТ-150» было использовано для огнезащиты оборудования Кременчугского и Лисичанского нефтеперерабатываю-щих предприятий, Ясиновского и Донецкого коксохимзаводов. За время эксплуатации, а это в некоторых случаях превышает 15 лет, процессов разрушения покрытия, нарушения его целостности  обнаружено не было.  Для   ослабления воздействия потоков  света и предотвращения нагревания резервуаров на солнце в качестве защитного  покрытия мы используем эмаль ХП-799 с повышенным содержанием алюминиевой пудры.

Учитывая специфику производства, в качестве наиболее перспективного огнезащитного материала для резервуаров с нефтепродуктами, сжиженными газами и других элементов нефтегазодобывающего и нефтехимического комплекса мы рассматриваем гибкие терморасширяющиеся укрывные материалы на основе огнестойких тканей.

Рулонное покрытие «Эндотерм ХТ 150» (СЛАЙД 20) – эластичный композиционный материал на тканевой основе с нанесенным огнезащитным слоем  используется для защиты  металлоконструкций, воздуховодов, кабельных проходок  и изготовления конструкционных композиционных материалов и изделий. Материал обладает

абсолютной влагостойкостью;

повышенной стойкостью к действию агрессивных сред;

в условиях открытой атмосферы не создает эффекта конденсации влаги на защищаемых поверхностях;

может эксплуатироваться в  широком диапазоне температур (-40+60 о С);

устойчив к действию вибрационных нагрузок.

Самый простейший способ огнезащиты  (СЛАЙД 20) – гибкая огнезащита – заключается в оборачивании рулонного покрытия вокруг  элементов оборудования путем закрепления металлическими скобами. Места стыков, недоступные места, скобы обрабатываются составом «Эндотерм ХТ-150» (СЛАЙД 14).

Необходимо отметить, что помимо огнезащиты объекты нефтехимических предприятий должны быть теплоизолированы. В теплоизоляции нуждается любое оборудование, так или иначе связанное с высоким напряжением, легко воспламеняемыми жидкостями, взрывоопасными газами или же непосредственно с высокими температурами и открытым пламенем – такое как бойлеры, котлы, печи, трубопроводы всех типов и энергетическое оборудование.

Сейчас не существует нормативных актов, регулирующих требования к тепло- и огнезащите промышленного оборудования. Однако в СниП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» указано, что для таких отраслей промышленности, как газовая, нефтехимическая, химическая, производство минеральных удобрений, допустимо применение только негорючих и трудногорючих теплоизоляционных материалов. Но негорючие волокнистые теплоизоляционные материалы при определенных условиях могут поглощать горючие вещества (нефтепродукты, масла и др.) и служить источником пожара.

Отсюда следует, что теплоизоляционные решения должны иметь заданный предел огнестойкости и быть рассчитанными как на штатную работу при высоких температурах, так и на  огнезащиту оборудования в случае аварии.

Исходя из этого принципа, на предприятии  разработан целый ряд новых средств огнезащиты технологического оборудования нефтегазового комплекса (СЛАЙД 21):

-  огнезащита + теплоизоляция: огнезащитное  теплоизоляционное покрытие, выполненное огнезащитными слоями рулонного покрытия и теплостойкими слоями из кремнеземных, базальтовых волокон, минеральных матов.

- огнезащита + стоп взрыв: конструктивная огнезащита и теплозащита  резервуаров, наружный слой которой выполнен из пластичной листовой стали, прикрепляемой к защищаемому объекту с помощью гибкого каркаса.

В таком исполнении огнезащита способна выдерживать большие деформации при ударных (взрывных) воздействиях на здание или сооружение, сохраняя при этом свою работоспособность в условиях пожара, который может последовать за взрывом.

-  конструктивная огнезащитная изоляция из сборных элементов – огнестойких термоизоляционных плит, обработанных составом «Эндотерм ХТ-150», которые могут  применяться в разных вариациях для огнезащиты строительных конструкций, кабельных проходок, стенных проемов и т.д.

Перечисленные способы огнезащиты находят все более широкое применение в практике строительства. К числу их преимуществ относится то, что плитные и рулонные материалы можно применять для облицовки конструкций вновь возводимых зданий после введения их в эксплуатацию,  а  реконструкция и  проведение огнезащитных работ возможны без прекращения эксплуатации объекта.
               Проведенные экспериментальные и теоретические исследования показали, что комплексная  огнезащита обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными «мокрыми» способами огнезащиты:

- пониженной массой;

- повышенной прочностью и жесткостью;

- пониженной паропроницаемостью;

- улучшенными защитно-декоративными  и эксплуатационными качествами;

- повышенной технологичность при огнезащитных работах.

Многие из перечисленных особенностей композиционной огнезащиты могут быть весьма полезными в новых условиях строительства потенциально опасных зданий и сооружений, когда требуется учитывать дополнительные требования к стойкости строительных конструкций и элементов инженерных систем.

В строительстве многоэтажных жилых зданий и объектов промышленного назначения для монтажа систем водоснабжения и канализации нашли широкое применение пластмассовые трубы, в первую очередь из полипропилена, полиэтилена и ПВХ, заменившие традиционные трубы из чугуна. При всех очевидных преимуществах пластмассовых труб они имеют существенных недостаток – горючесть.

Сегодня эта проблема решается достаточно простым и доступным способом – с помощью специальных противопожарных муфт, прокладок, манжетов (СЛАЙД 22). В условиях реального пожара, по мере роста температуры полипропиленовая труба размягчается и постепенно выгорает.
Принцип действия противопожарной муфты основан на способности огнезащитного материала к термическому расширению в десятки раз при резком росте температуры окружающей среды.
За счет бурного термического расширения вкладышей из огнезащитного материала образуется «пена», которая заполняет не только всю внутреннюю полость муфты, пережимая «тающую» пластмассовую трубу, но и заполняет отверстие в стене или межэтажном перекрытии и активно препятствует распространению пожара.

Новый подход к решению  проблемы обеспечение надежной герметизации фланцевых разъемов больших габаритов, щелей, где возможны пробои огня,  заключается в применении ленточных уплотнений на основе составов с терморасширяющимся графитом, из которых можно монтировать любые конфигурации огнезащитных элементов.  Ленточная технология герметизации имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными способами:

-      возможность формирования прокладки любого радиуса и любой формы;

-     безотходность при изготовлении прокладки;

-  удобство монтажа - ленту можно устанавливать непосредственно на уплотняемой поверхности фланца.

Наши специалисты имеют очень много научных заделов и идей, направленных на пожарную безопасность  объектов любого профиля. Однако претворение этих идей в жизнь связано с множеством проблем, казалось бы, непреодолимого характера: отсутствие методик и стандартов  испытаний, несовершенство испытательной базы, чиновничья волокита, значительные материальные затраты на обоснование и проведение испытаний.

Не вдаваясь в подробные комментарии по вопросу сертификационных испытаний, мы пришли к заключению, что без квалифицированной консультации и собственной испытательной базы практически нереально подготовить проектно-сметную документацию для выполнения качественной огнезащиты объекта. С другой стороны у разработчиков проектов появляется насущная необходимость в проведении натурных огневых испытаний, подтверждающих правильность их технических подходов к огнезащите, особенно, для сложных конструкций.

Именно для решения подобных задач в Донецке создано предприятие «Донстройтест», которое является единственным в Украине региональным испытательным центром в области средств пассивной огнезащиты (СЛАЙД 23).

Предприятие «Донстройтест» функционирует с 2004 года и основным видом его деятельности является организация  и проведение испытаний  строительных конструкций согласно требованиям и нормам, предусмотренными законодательством Украины в области пожарной безопасности. Кроме того, специалисты центра занимаются проблемой предварительной оценки и прогнозирования огнезащитной эффективности средств огнезащиты по запросам Потребителя, проектных организаций и прочих заинтересованных лиц. Другими словами, при сомнениях в правильности технико-экономических решений в сфере огнезащитных работ потребитель может получить квалифицированную консультацию, подтвержденную комплексом необходимых испытаний, как по огнезащитной эффективности, так и по физико-химическим и эксплуатационным характеристикам интересующего средства огнезащиты.

В рамках одного доклада невозможно осветить все методы и преимущества  огнезащиты «Эндотерм». Каждая конкретная  задача может иметь несколько решений, применений и эффектов от использования огнезащитных материалов. И только при тесном сотрудничестве с Вами, как представителями отрасли и специалистами в области проектирования, можно найти единственно верное и правильное решение той или иной проблемы.

Руководство нашего предприятия приглашает каждого из Вас к взаимовыгодному сотрудничеству, целью которого является соединение имеющихся научных и технических потенциалов, идей и проектов. Мы готовы оказать спонсорскую материальную и интеллектуальную помощь, направленную на решение нашей общей задачи – обеспечения должной пожарной безопасности предприятий нефте-химического комплекса.